Descriptif pour cahier des charges

Composition

Un verre extérieur en float clair, dont la face, orientée vers l’espace intercalaire est revêtue d’une couche de métaux nobles, SGG  PLANITHERM ONE, SGG PLANISTAR SUN ou SGG COOL-LITE XTREME déposée sous vide par pulvérisation cathodique. L’épaisseur minimale: 4 mm.

Un espace intercalaire de 10 mm, rempli de gaz krypton, qui offre une meilleure isolation thermique que l’air sec ou l’argon.

Un verre intérieur en  PLANICLEAR clair. La face 4 est pourvue d’une couche pyrolytique dure, cette couche est ajoutée lors de la fabrication du verre sur la ligne du float. L’épaisseur minimale: 4 mm.

L’étanchéité du  vitrage est assurée par une double barrière souple.

Caractéristiques de CLIMAPLUS 0.8  4# - 10 krypton - 4#

- Transmission lumineuse ( TL) suivant la  NBN EN 410 :  		65 %

- Réflexion lumineuse extérieure ( RLe)  suivant la NBN EN 410:  	25 %

- Facteur solaire ( g ) suivant la NBN EN 410  : 			0,46

- Shading Coefficient ( SC ) : 						0,53

- Valeur d’isolation thermique ( U ) suivant la NBN EN 673: 		0,8 W/m²K

- Essai au pendule suivant la NBN EN 12600 : 				-

- Classe antieffraction suivant la NBN EN 356 : 			-

Autres caractéristiques

L’épaisseur doit être calculée conformément aux normes en vigueur.

Le fabricant garantit pendant une période de 10 ans, prenant cours à la date de fabrication de la fourniture initiale, qu’il ne se produira aucune diminution de visibilité par condensation sur les faces internes du vitrage.

Le vitrage doit être spécifié, transporté, stocké, nettoyé et utilisé conformément à la NIT 221 du CSTC et aux consignes particulières de pose et d’entretien du fabricant.

Le vitrage est marqué CE.

La trempe (ou le durcissement) du vitrage pour éviter le risque de casse thermique, due à l’échauffement partiel du vitrage, sera décidée sur avis du fournisseur du vitrage.

Le positionnement de la couche thermique en face 2 ou 3 n’a aucune influence sur les prestations thermiques du vitrage.