Descriptif pour cahier des charges

Composition

Un verre extérieur en float teinté dans la masse PARSOL ULTRA GREY, l’épaisseur minimale: 8 mm.

Un espace intercalaire de 15 mm, rempli de gaz Argon, qui offre une meilleure isolation thermique que l’air sec.

Un verre intérieur en float clair recouvert d’une couche d’une couche métallique, appliquée par un procédé de pulvérisation cathodique sous vide, SGG PLANITHERM® ONE. L’épaisseur minimale: 6 mm.

L’étanchéité du vitrage est assurée par une double barrière souple.

Caractéristiques de CLIMAPLUS ONE ULTRA GREY 8 - 15 argon - #6

- Transmission lumineuse (TL) suivant la  NBN EN 410 :  		1 %

- Réflexion lumineuse extérieure ( RLe)  suivant la NBN EN 410:  	4 %

- Facteur solaire ( g ) suivant la NBN EN 410  : 			0,04

- Shading Coefficient ( SC ) : 						0,05

- Valeur d’isolation thermique ( U ) suivant la NBN EN 673: 		1,0 W/m²K

Autres caractéristiques

L’épaisseur doit être calculée conformément aux normes en vigueur.

Le fabricant garantit pendant une période de 10 ans, prenant cours à la date de fabrication de la fourniture initiale, qu’il ne se produira aucune diminution de visibilité par condensation sur les faces internes du vitrage.

Le vitrage doit être spécifié, transporté, stocké, nettoyé et utilisé conformément à la NIT 221 du CSTC et aux consignes particulières de pose et d’entretien du fabricant.

Le vitrage est marqué CE. Le vitrage dispose d’une Déclaration Environnementale (EPD), basée sur une analyse complète du cycle de vie (ACV), conformément aux normes ISO internationales.

La trempe (ou le durcissement) du vitrage pour éviter le risque de casse thermique, due à l’échauffement partiel du vitrage, sera décidée sur avis du fournisseur du vitrage.