Descriptif pour cahier des charges

Composition

Un vitrage anticondensation en verre float clair PLANICLEAR de 6mm, dont la face extérieure est revêtue d’une couche dure VIEWCLEAR. Cette couche diminue davantage la perte de chaleur radiée de la vitre intérieure vers la vitre extérieure, et prévient ainsi que la température de la vitre extérieure se refroidit sous le point de rosée, ce qui diminue fortement la condensation sur la face extérieure du vitrage isolant. Un espace intercalaire de 15 mm, rempli de gaz Argon, qui offre une meilleure isolation thermique que l’air sec. Un verre intérieur en float clair d’une épaisseur de 4mm, dont la face, orientée vers l’espace intercalaire est revêtue d’une couche de métaux nobles, PLANITHERM XN, déposée sous vide par pulvérisation cathodique.

Caractéristiques de CLIMAPLUS XN VIEWCLEAR  #6 - 15 argon - #4

- Transmission lumineuse ( TL) suivant la  NBN EN 410 :  			82 %

- Réflexion lumineuse extérieure ( RLe)  suivant la NBN EN 410:  		10 %

- Facteur solaire ( g ) suivant la NBN EN 410  : 				0,64

- Shading Coefficient ( SC ) : 							0,74

- Valeur d’isolation thermique ( U ) suivant la NBN EN 673: 			1,1 W/m²K

- Essai au pendule suivant la NBN EN 12600 : 					-

- Classe antieffraction suivant la NBN EN 356 : 				-

Autres caractéristiques

L’épaisseur doit être calculée conformément aux normes en vigueur.

Le fabricant garantit pendant une période de 10 ans, prenant cours à la date de fabrication de la fourniture initiale, qu’il ne se produira aucune diminution de visibilité par condensation sur les faces internes du vitrage.

Le vitrage doit être spécifié, transporté, stocké, nettoyé et utilisé conformément à la  NIT 221 du CSTC et aux consignes particulières de pose et d’entretien du fabricant.

Le vitrage est marqué CE. Le vitrage dispose d’une Déclaration Environnementale (EPD), basée sur une analyse complète du cycle de vie (ACV), conformément aux normes ISO internationales.

La trempe (ou le durcissement) du vitrage pour éviter le risque de casse thermique, due à l’échauffement partiel du vitrage, sera décidée sur avis du fournisseur du vitrage.

Le positionnement de la couche thermique en face 2 ou 3 n’a aucune influence sur les prestations thermiques du vitrage.