Descriptif pour cahier des charges

Description

EMALIT EVOLUTION est un verre trempé et émaillé, obtenu par dépôt uniforme d’une couche émaillée colorée sur une des faces du verre.

Les émaux utilisés ne contiennent pas de métaux dangereux comme le plomb, le cadmium, la mercure ou le chrome VI.

Les émaux, cuits à haute température, s’intègrent totalement à la surface du verre et confèrent au produit son exceptionnelle durabilité.

En cas de bris,  EMALIT EVOLUTION se fragmente en petits morceaux de verre, minimisant ainsi les risques de blessures profondes.

EMALIT EVOLUTION est considéré comme un verre de sécurité.

EMALIT EVOLUTION répond à la norme NBN EN 12150.

Les épaisseurs disponibles : 6-8-10-12

Remarques

L’épaisseur doit être calculée conformément aux normes en vigueur.

EMALIT EVOLUTION est actuellement disponible en 24 couleurs standard. Des teintes spécifiques peuvent être réalisées sur demande, après une étude de faisabilité et sous réserve de certaines quantités minimales.

Les opérations de façonnage du verre (découpe, façonnage des bords, encoches ou trous) doivent obligatoirement être réalisées  avant la trempe. Le produit EMALIT EVOLUTION ne peut plus être modifié.

EMALIT EVOLUTION est disponible sur base de différents types de verre :

- verre clair				 PLANICLEAR

- verre extra-clair			 DIAMANT

- verre coloré dans la masse		 PARSOL

- verre imprimé			 MASTERGLASS

- verre de contrôle solaire		 ANTELIO

- autre verre imprimé			nous consulter

La classification  suivant la norme  NBN EN 12600 (essai au pendule)

- 12 mm				1C1

- 10 mm				1C1

- 8 mm				1C2

- 6 mm				1C2

- 5 mm				1C3

- 4 mm				1C3

Le vitrage est marqué CE.

La pose doit se réaliser suivant la NIT 221 du CSTC.

Le vitrage dispose d’une Déclaration Environnementale (EPD), basée sur une analyse complète du cycle de vie (ACV), conformément aux normes ISO internationales.