Cahier de charges

Description

LITE-FLOOR est un verre de sécurité feuilleté composé de deux ou plusieurs feuilles de verre qui sont assemblées avec minimum 2 films PVB (polyvinylbutyral), conçu comme dalle de sol et marche d’escalier. Les bords des verres sont machinalement rodés, mat ou brillant.

Les dalles de sols et marches sont prévues pour les charges de personnes en mouvement. Pour assurer la sécurité et la durabilité, les consignes de la TV 242 doivent être respectées.

Gamme standard LITE-FLOOR

Code 				Composition 		         Epaisseur/mm

LITE-FLOOR 1728 		        88.2 			17

LITE-FLOOR 2120 		    1010.2 			21

LITE-FLOOR 2522 		    1212.2 			25

LITE-FLOOR 3125 		    1515.2 			31

LITE-FLOOR 4029 		    1919.2 			40

LITE-FLOOR 2638 		      888.4 			26

LITE-FLOOR 3230 		101010.4 			32

LITE-FLOOR 3832 		121212.4 			38

LITE-FLOOR 4735 		151515.4			47

LITE-FLOOR 5939 		191919.4 			59

Dimensions

La composition du LITE-FLOOR dépend des dimensions des dalles de sols et des marches en verre, ainsi que du nombre d’appuis et de la catégorie d’occupation définie dans la NBN EN 1991-1-1 et son annexe nationale. La règlementation du calcul ainsi que les dimensions minimales sont définies dans la TV 242 « Ouvrages particuliers en verre ».

Joints et fermetures

Jeu entre la structure et le verre: minimum 6mm.

Jeu entre 2 dalles de sol: minimum 6mm.

Les joints sont remplis avec un kit élastique, appliqué jusqu’à une profondeur maximale de 6mm.

Les fonds des joints sont remplis d’une mousse polyéthylène à cellules fermées.

Tout contact entre le kit de jointure et le film PVB du verre feuilleté doit être évité.

Tolérances acceptées pour la structure portante

Surface sans charge: 			< 2mm sur la longueur de la dalle en verre

Déformation sous charge: 		< 1/500 par rapport à la longueur de la dalle en verre

Irrégularités, comme des soudures: 	< 1 mm