Descriptif pour cahier des charges

Description

MIRALITE REVOLUTION est un miroir obtenu par dépôt film d’argent recouvert d’une ou de plusieurs couches de peinture de protection à haute durabilité sur le verre d’un. Cette couche est sans cuivre ni plomb (<50 ppm) et ne contient pas de phtalate.

MIRALITE REVOLUTION est conforme à la norme NBN EN 1036.

Autres caractéristiques

MIRALITE REVOLUTION est disponible en  3, 4, 5 et 6 mm (tolérance + /- 0,2 mm).

Performances optiques :

Epaisseur 	% Rl minimum

- 3 mm 			93

- 4 mm 			92

- 5 mm 			91

- 6 mm 			89

La garantie contre la corrosion est de 7 ans, sous réserve du respect des conditions de stockage, de transformation et de mise en œuvre. Le produit n’est pas garanti en cas d’ utilisation extérieure.

Les transformations possibles sont la découpe, le façonnage des bords, le forage de trous et d’encoches.

La face frontale du verre peut être sablée ou matée à l’acide.

Option: afin de réduire les risque de blessures, en cas de casse, on peut appliquer un film de sécurité au dos du verre : on parle à ce moment de  MIRALITE REVOLUTION SAFE.

La mise en œuvre doit se faire suivant les normes et réglementations en vigueur.

Le vitrage dispose d’une Déclaration Environnementale (EPD), basée sur une analyse complète du cycle de vie (ACV), conformément aux normes ISO internationales.

SGG MIRALITE REVOLUTION est un matériau d’aménagement remarquable par ses très faibles émissions de Composés Organiques Volatils (COV) : ≤6 μg/m3 et de formaldéhyde : ≤5 μg/m3

MIRALITE REVOLUTION est testé conforme à la norme EN 1036

- Brouillard salin neutre (BSN) ISO 9227 à 480 H : Corrosion maximale des bords ( ≤ 1000) : 		  50 μm

- Brouillard salin cupro-acétique (BSC) ISO 9227 à 120 H : Corrosion maximale des bords ( ≤ 1500) : 	150 μm

- Condensation d’eau ( EN 1036 - annexe A) à 480 H : Corrosion maximale des bords ( ≤ 200) : 		   0 μm