Cahier de charges

Description

MIRASTAR est un miroir espion avec une couche de chrome dure. La résistance aux griffes et la dureté de cette couche équivalent à celle d’une couche pyrolytique.

Informations techniques

MIRASTAR peut être trempé et/ou feuilleté

Le verre a subi les tests suivants:

• Taber-test; • Erichsen-test; • Résistance à la condensation; • Résistance à l’eau acide; • Résistance au spray salé; • Résistance cupro acétique test

Le produit a réussi les test de classe A définis par la norme EN 1096-2 « Verre à couche » et pour la norme EN 1036 « Miroirs en glace argentée pour l’extérieur »

Transmission lumineuse: 									3%

Réflexion lumineuse									0.60/0.54

Transmission solaire :									0,05

Réflexion solaire: 									0.58/0.46

Valeur g:											0.14

Réaction au feu EN1305-1: 								A1

Résistance aux changements de température soudains et aux différences de température:	40°K

Isolation acoustique contre les bruits aériens 		8 mm				 33 (-1;-2) dB

Emissivité 										 0.20

L’épaisseur du verre doit être calculé en fonction des normes actuelles.

Le vitrage doit être spécifié, transporté, stocké, nettoyé et utilisé conformément à la NIT 221 du CSTC et aux consignes particulières de pose et d’entretien du fabricant.

Le vitrage est marqué CE.

Suivant la règlementation concernant le marquage CE, les performances du produit MIRASTAR sont enregistrées selon la norme EN 12150-2 avec comme DoP :

MIRASTAR 4 mm:  M101620

Le vitrage dispose d’une Déclaration Environnementale (EPD), basée sur une analyse complète du cycle de vie (ACV), conformément aux normes ISO internationales.