Descriptif pour cahier des charges

Description

La technologie PRIVA-LITE est un vitrage feuilleté actif. Il permet de gérer l’espace et l’intimité en passant, sous l’effet d’un courant électrique, d’un état translucide à transparent sans altération de sa transmission lumineuse.

Deux feuilles de verre extra clair, DIAMANT, enveloppent un film à cristaux liquides.

Chaque verre PRIVA-LITE est fabriqué sur mesure, sur demande, pour s’adapter parfaitement au projet.

Il est fourni à la dimension requise.

Caractéristiques de PRIVA-LITE®  CLASSIC 55.4 DIAMANT

ON		OFF

- Transmission lumineuse ( TL)					77 %		76 %

- Réflexion lumineuse						19 %		18 %

- Facteur solaire ( g )							63 %		64 %

- Haze (le niveau de flou)						7,5 %		90 %

- Rw (C ;Ctr)								38 (-2 ;-3) dB	38 (-2 ;-3) dB

- Consommation							7 W/m²		0 W/m²

Dimensions maximales: 1000 x 3000 mm (1000 x 3750 mm sur demande)

Dimensions minimales: 200 x 300 mm

Alimentation électrique: 100 V

Transformateurs: QG06 <6m²; SG10 < 10m²; SG15 <15m²

Sécurité aux chocs:

Equivalente à un feuilleté STADIP

(EN 12600, niveau 1B1 pour une composition 55.4)

Niveau de protection:

PRIVA-LITE CLASSIC55.4: P5A

PRIVA-LITE CLASSIC 66.8: P6B

Classe IP: IP X7

Classification électrique: EN60439, Classe I (Classe II, sous conditions)

CE; DoP (PRIVA-LITE CLASSIC 55.4) : L0198020

Les certificats UL sont disponibles sur simple demande

Autres caractéristiques

L’épaisseur doit être calculée conformément aux normes en vigueur.

Le vitrage doit être spécifié, transporté, stocké, nettoyé et utilisé conformément à la NIT 221 du CSTC et aux consignes particulières de pose et d’entretien du fabricant.

Le vitrage est marqué CE. Le vitrage dispose d’une Déclaration Environnementale (EPD), basée sur une analyse complète du cycle de vie (ACV), conformément aux normes ISO internationales.