Descriptif pour cahier des charges

Description

SECURIT est un vitrage, ayant subi un traitement thermique de renforcement, augmentant considérablement sa résistance aux contraintes mécaniques et thermiques, sans altérer les propriétés spectrophotométriques du produit de base.

En cas de bris, SECURIT se fragmente en petits morceaux de verre, minimisant ainsi les risques de blessures profondes.

SECURIT est considéré comme un verre de sécurité.

SECURIT répond à la norme NBN EN 12150.

Les couleurs disponibles sont: clair, bronze, vert et gris.

Les épaisseurs disponibles diffèrent suivant la couleur choisie: prière de consulter le fournisseur.

Remarques

L’épaisseur doit être calculée conformément aux normes en vigueur.

Le vitrage est marqué CE.

La trempe ne modifie pas la couleur du verre de base.

Les opérations de façonnage du verre (découpe, façonnage des bords, encoches ou trous) doivent obligatoirement être réalisées  avant la trempe. Le produit  SECURIT  ne peut plus être modifié.

La classification  suivant la norme  NBN EN 12600 (essai au pendule)

- 12 mm			1C1

- 10 mm			1C1

- 8 mm			1C2

- 6 mm			1C2

- 5 mm			1C3

- 4 mm			1C3

La pose doit se réaliser suivant la NIT 221 du CSTC.

Le vitrage dispose d’une Déclaration Environnementale (EPD), basée sur une analyse complète du cycle de vie (ACV), conformément aux normes ISO internationales.