Cahier des Charges

DESCRITPION

Le vitrage de type boulonné (V.E.A.) SPIDER GLASS est un système dans lequel le vitrage est lié à une structure par l’intermédiaire de fixations ponctuelles articulées ou rotules.  Ces rotules comportent une articulation située au cœur du vitrage.

Ce système est composé de divers éléments qui sont décrits séparément ci-dessous. Etant donné la haute technicité du système et afin de clairement déterminer les responsabilités dans la garantie, une seule et unique firme sera responsable:

- de la production du verre

- du calcul de l’épaisseur du verre grâce à un programme d’éléments finis

- de l’engineering des rotules utilisées et des pièces de liaison en croix

- du montage des pièces de liaison, des rotules et les vitrages

Le système doit obligatoirement disposer d’un avis technique en Belgique ou en France, dispensé par un organisme reconnu tel que le CSTB en France et le CSTC en Belgique.

Il doit en outre satisfaire aux exigences des essais PV2 décrits ci-dessous.

essai pv2 adapté suivant la sts52

Les cycles de fatigue seront portés de 250 à 500 pulsations.

Le vitrage doit résister aux essais suivants, exécutés dans cet ordre chronologique:

- Mesure des déformations du vitrage à 1000 Pa et à -1000 Pa.

- Essai de fatigue (Pulsations du vent ):

  - 500 cycles de 0 à 750 Pa

  - 500 cycles de 0 à -750 Pa

- Mesure des déformations du vitrage à 1000 Pa et à -1000 Pa.

- Essai de sécurité jusqu'à 2000 Pa en pression et dépression

Un rapport officiel de l'essai décrit, établi par un organisme reconnu tel que le CSTB, doit obligatoirement être remis.

Verre trempÉ SECURIPOINT–S pour vitrage boulonné

Un procédé de trempe thermique a spécialement été mis au point pour le vitrage boulonné. Il se différentie par:

- le suivi d’un cahier des charges très spécifique

- la trempe à un niveau bien plus élevé, pour obtenir une résistance mécanique supérieure

Le niveau de trempe doit être supérieur ou égal à 120 Mpa. Ceci doit être contrôlé à l’aide d’un appareillage particulier, tel un épibioscope. La tension de la surface après le heat-soak test doit être à minimum 120 Mpa.  Chaque volume est systématiquement soumis au Heat-Soak Test.

heat-soak test

Le Heat-Soak Test a pour but d’éliminer au maximum les risques de casse spontanée après pose des vitrages, due aux inclusions de nickel-sulfite. Les vitrages défectueux sont détruits lors du test. Tous les vitrages livrés et placés ont donc réussi ce test.

Durant le Heat-Soak Test, le vitrage chauffé une nouvelle fois jusqu’à une température de 280 °C, est maintenu un moment à cette haute température et est ensuite progressivement refroidi sous contrôle.

SystÈme pour Simple Vitrage

SPIDER GLASS S

Spider Glass S est un système de fixation des vitrages simples en 4 points, 6 points ou davantage, sans prise en feuillure et sans collage structurel.

Le vitrage, constitué d’une glace trempée Securipoint -S ayant été soumis au heat-soak test, est fixé à la structure portante par des fixations mécaniques articulées.

La feuille de verre est pincée par la fixation. Cette fixation comporte une rotule située au cœur du vitrage, de manière à ne pas induire de contraintes de flexion dans le verre sous l’action du vent.

LES VITRAGES DU SPIDER GLASS S

Le verre est du Planilux Securipoint –S avec un minimum de 10 mm; des épaisseurs de 12 mm, 15 mm et 19 mm peuvent également être mise en œuvre.

Ces verres sont toujours des verres trempés Securipoint -S ayant été soumis au heat-soak test.

LES TROUS DES VITRAGES SPIDER GLASS S

Type des trous :  trous fraisés cylindro-coniques

La distance minimale du centre des trous aux bords du verre varie avec l’épaisseur du verre :

- Diamètre extérieur				:	36 mm

- Diamètre intérieur 				:	24 mm

- Distance standard centre du trou/ bords	: 	95 mm

LES FIXATIONS DU SPIDER GLASS S

Les fixations du Spider Glass S sont réalisées en acier inoxydable 316 L. Elles sont composées d’une rotule, fixée à une tige filetée, et logée dans une pièce en acier inoxydable épousant la forme du trou fraisé de la glace extérieure. Une rondelle conique en aluminium doux AG3 anodisé assure l’interface entre le métal et le vitrage.

Une bague de serrage en acier inoxydable 316 L solidarise les différentes parties de la fixation. Des rondelles en matière synthétique empêchent le contact du métal avec le verre.

EPAISSEUR DU VITRAGE

Les épaisseurs de vitrage sont calculées suivant les tableaux d’épaisseur du fabricant, annexés à son avis technique.  Celles-ci sont contrôlées pour exécution par un programme de calcul des éléments finis. Ce calcul doit être présenté pour approbation à l’architecte et au bureau de contrôle.

Lors du calcul pour un projet spécifique, la pression du vent définie dans la norme belge NBN B03-002-1 doit être prise en compte.

SystÈme pour Simple Vitrage Feuilleté

STADIP SPIDER GLASS

Les vitrages feuilletés simples sont constitués d’une feuille extérieure trempée Securipoint–S, ayant été soumise au heat-soak test, et d’une feuille intérieure en vitrage durci Planidur–S, d’épaisseur 6 mm, 8 mm ou 10 mm.

Le vitrage durci utilisé doit obligatoirement disposer d’un avis technique en Belgique ou en France, dispensé par un organisme reconnu tel que le CSTB en France et le CSTC en Belgique.

L’intercalaire entre les vitrages est constitué de film en PVB. Ces PVB peuvent aussi être de type translucides ou colorés.

Les principes généraux du Spider Glass S pour simple vitrage restent d’application. La feuille de verre durci Planidur–S  est percée de trous cylindriques de 68 mm de diamètre.

SystÈme pour Vitrage Isolant

SPIDER GLASS D

Spider Glass D est un système de fixation des doubles vitrages en 4 points, 6 points ou davantage, sans prise en feuillure et sans collage structurel.

Les doubles vitrages, composés de deux glaces trempées Securipoint–S ayant été soumises au heat-soak test, sont fixés à la structure portante par des fixations mécaniques articulées.

La glace extérieure est pincée par la fixation. Cette fixation comporte une rotule située au cœur du vitrage, de manière à ne pas induire de contraintes de flexion dans le verre sous l’action du vent.

L’étanchéité du double vitrage est assurée par une double barrière autour du trou du vitrage. Deux anneaux excentriques évitent les efforts de cisaillement dans cette barrière, qui pourraient altérer la durée de vie de l’étanchéité.

LES VITRAGES DE SPIDER GLASS D

- Le verre extérieur : Planilux Securipoint–S

  - avec un minimum de 10 mm

  - Des épaisseurs de 12 mm, 15 mm et 19 mm peuvent également être mises en œuvre.

- Le verre intérieur : Planilux Securipoint–S

  - avec un minimum de 6 mm

  - ou feuilleté type Stadip Securipoint (pour vitrages de toiture, risques de chute….)

Ces verres sont toujours des verres trempés Securipoint–S ayant été soumis au heat-soak test.

Des combinaisons avec couches à fonctions à contrôle solaire (SKN, Cool-lite, …), Haut Rendement (Ultra N), acoustique, … sont aussi possibles.

LES TROUS DES VITRAGES SPIDER GLASS D

- Verre extérieur : trous fraisés cylindro-coniques

  - La distance minimale du centre des trous aux bords du verre varient selon l’épaisseur du verre :

    - diamètre extérieur:	  			36 mm

    - distance standard centre du trou/ bords: 	95 mm

- Verre intérieur : trous cylindriques

ASSEMBLAGE EN VITRAGE ISOLANT

Les deux verres sont séparés par une lame d’air déshydraté (ou  de gaz isolant) de 15 mm.

L’étanchéité du vitrage autour du trou est assurée par une bague d’un diamètre de 80 mm (diamètre extérieur) et par une double barrière d’étanchéité (butyl et silicone).

LES FIXATIONS DU SPIDER GLASS D

Les fixations du Spider Glass D sont réalisées en acier inoxydable 316 L. Elles sont composées d’une rotule, fixée à une tige filetée, et logée dans une pièce en acier inoxydable épousant la forme du trou fraisé de la glace extérieure. Une rondelle conique en aluminium doux AG3 anodisé assure l’interface entre le métal et le vitrage.

Deux bagues excentriques (système breveté) en matière synthétique permettent de reprendre le poids du vitrage intérieur, de manière à ne pas induire de contraintes de cisaillement dans la barrière d’étanchéité.

Une bague de serrage en acier inoxydable 316 L solidarise les différentes parties de la fixation. Des rondelles en matière synthétique empêchent le contact du métal avec le verre.

L’assemblage des différentes parties de la fixation s’effectue en atelier par Glassolutions à l’exception de la rotule, placée dans son logement sur chantier.

L’ÉPAISSEUR DU VITRAGE

Les épaisseurs de vitrage sont calculées suivant les tableaux d’épaisseur du fabricant, annexés à son avis technique.  Celles-ci sont contrôlées pour exécution par un programme de calcul des éléments finis. Ce calcul doit être présenté pour approbation à l’architecte et au bureau de contrôle.

Lors du calcul pour un projet spécifique, la pression du vent définie dans la norme belge NBN B03-002-1 doit être prise en compte.

PiÈce de liaison en croix « Spider » : MatÉriaux

1. RÉALISATION EN ALU COULÉ – SEM9

La liaison entre structure d’une part et verre – rotules d’autre part s’opère grâce à des pièces de liaisons composées de 4, 3, 2 ou 1 bras.

Celles-ci sont fabriquées en aluminium coulé type G-AlSi12Mg (A-S12G: Silafont-20) de première qualité et sont trempées thermiquement,  avec revenu total (procédé WA T6).

- Valeur nominale de la limite d’élasticité f(y) : 	151N/mm²

- Valeur garantie de la limite de rupture Rm est :	178N/mm²

En fonction de la demande de l’architecte, une couche de finition couleur RAL ou métallique est appliquée par apport d’une double couche de laque en poudre.  Une garantie de 10 ans sur cette finition doit être fournie.

Les pièces de liaisons ou araignées ont subi un test d’étirement, perpendiculairement et parallèlement au plan de l’araignée.  Le rapport d’essai,  réalisé par une université belge ou un laboratoire belge agréé, doit être présenté.

2. RÉALISATION EN INOX – SEM29

La liaison entre structure d’une part et verre – rotules d’autre part s’opère grâce à des pièces de liaisons composées de 4, 3, 2 ou 1 bras.

## Celles-ci sont fabriquées en Inox 316 L, finition brossé (autres finitions sur demande).

Les pièces de liaisons ou araignées ont subi un test d’étirement, perpendiculairement et parallèlement au plan de l’araignée.  Le rapport d’essai,  réalisé par une université belge ou un laboratoire belge agréé, doit être présenté.

3. FIXATION DIRECT À L’OSSATURE (pas de spider)

Les rotules sont directement fixées à l’ossature acier/inox/bois, prévu de pattes avec les trous nécessaires. Le sous-traitant responsable pour la production et pose des vitrages mettra un plan de traçage à la disposition du fournisseur de l’ossature.

Joints de fermeture

Les joints de fermeture sont constitués:

- D’une part d’un profil en silicone préformé, pourvu de canaux de ventilation et de drainage.  Ce profil a un recouvrement minimum sur le vitrage côté intérieur et ménage une profondeur de 5 mm dans le joint entre vitrages pour la couche imperméable décrite ci-après.

- D’autre part, du côté extérieur on injectera un joint étanche à l’eau en mastic silicone, contre le joint en  silicone préformé mentionné ci-dessus.

- Une attestation, basée sur un rapport de tests, de la compatibilité entre le profil silicone et la silicone d’étanchéité sera présentée.