Verre feuilleté imprimé

Description

STADIP PRINT est un verre feuilleté composé de 2 feuilles de verre extra clair DIAMANT de 4 mm, assemblé en un ensemble compacte à l’aide de 4 films de polyvinyle butyral (PVB), pourvus d’une impression personnalisée en couleur et/ou blanche, transparente ou translucide.

STADIP PRINT répond à la norme EN 12543.

Caractéristiques du STADIP DIAMANT  44.4:

Classe selon la norme NBN EN 12600 :						1(B)1

Classe antieffraction selon la norme NBN EN 356 : 					P4A

Epaisseur									9 mm

Poids     										20 kg/m²

Résolution de l’impression							450 Dpi

L’épaisseur du verre doit être calculée en fonction des normes en vigueur.

Le vitrage est marqué CE.

Le placement du verre doit être effectué selon les instructions de la Note Technique NIT 221 du CSTC.

Fichier digital pour l’impression

La résolution du fichier mère doit avoir un minimum 150dpi.

Le fichier doit être livré de préférence avec des couleurs de la gamme RGB. En pratique, tous les formats data peuvent être utilisés à l’exception des fichiers comprimés tiff. Lors de la commande, le fichier de base sera contrôlé. Il est recommandé de demander un prototype avant de lancer la production définitive.