Descriptif pour cahier des charges

Description

VISION-LITE est un vitrage feuilleté, composé de 2 feuilles de verre extra-clair DIAMANT de 4 mm et de 6 mm, assemblées par 2 films intercalaires clairs en butyral de polyvinyle (PVB) de 0.38 mm chacun.

L’effet antireflet est obtenu par dépôt, sous vide, de couches de métaux nobles transparentes et peu réfléchissantes.

VISION-LITE correspond aux critères de la classe A de la norme NBN EN 1096 .

Caractéristiques de SGG VISION-LITE 44.2

- Transmission lumineuse ( TL) suivant NBN EN 410 :  			98 %

- Réflexion lumineuse extérieure ( RLe)  suivant NBN EN 410:  			< 1 %

- facteur solaire (g) suivant NBN EN 410					0.83

- Atténuation acoustique  Rw (C;Ctr) suivant EN ISO 717-1			-

- Epaisseur (mm)								9

- Poids (kg)									21

- Essai au pendule suivant NBN EN 12600 : 					1(B)1

- Classe antieffraction NBN EN 356 : 						 P2A

Remarques

L’épaisseur doit être calculée suivant les normes en vigueur.

Le vitrage est marqué CE. Le vitrage dispose d’une Déclaration Environnementale (EPD), basée sur une analyse complète du cycle de vie (ACV), conformément aux normes ISO internationales.

La pose du vitrage doit se faire suivant les instructions prévues par la NIT 221 du CSTC.

Des précautions particulières doivent être prises au niveau de la mise en œuvre et de l’entretien du produit.

Un document “ Instructions d’emploi” est disponible.