Descriptif pour cahier des charges

# Description

Les portes en verre du type  CLARIT sont faites en verre trempé SECURIT®  : c’est un vitrage renforcé par un traitement thermique.

Ce traitement occasionne des tensions de compression en surface et d'extension au cœur du verre. Le vitrage présente ainsi une résistance supérieure aux contraintes mécaniques.

En cas de casse il se fragmente en petits morceaux peu coupants prévenant ainsi des lésions graves.

SGG SECURIT ® est considéré comme vitrage de sécurité.

SGG SECURIT® est conforme à la norme EN 12150.

L'épaisseur du verre de 8 ou 10 mm doit être conforme aux normes en vigueur.

La porte CLARIT est disponible:

- sur mesure

- en dimensions standards de 830 x 2010 mm (dimensions du vitrage). 
Les dimensions de la baie doivent être de 836 x 2022 mm.

Les portes en verre CLARIT sont placées sur des accessoires métalliques.

Les pièces métalliques d'une porte SGGS CLARIT comprennent:

- 2 charnières latérales

- 1 serrure à béquille

- 1 gâche

La pose se fait toujours dans un cadre en bois ou en métal avec batée.

Une porte CLARIT peut également être placée en configuration double porte avec ou sans panneau fixe ou imposte.

Les accessoires sont faits en aluminium et ont une finition possible en:

- bronze

- aspect doré

- aspect inox

- aspect laiton