Descriptif pour cahier des charges

Description

SERALIT EVOLUTION est un verre trempé et émaillé, obtenu par dépôt au moyen d’un écran textile (sérigraphie) d’une couche émaillée colorée, sur une des faces du verre.

Les émaux utilisés ne contiennent pas de métaux dangereux comme le plomb, le cadmium, la mercure ou le chrome VI.

Les émaux, cuits à haute température, s’intègrent totalement à la surface du verre et confèrent au produit son exceptionnelle durabilité.

En cas de bris, SERALIT EVOLUTION se fragmente en petits morceaux de verre, minimisant ainsi les risques de blessures profondes.

SERALIT EVOLUTION est considéré comme un verre de sécurité.

SERALIT EVOLUTION répond à la norme NBN EN 12150.

Remarques

L’épaisseur doit être calculée conformément aux normes en vigueur.

Le vitrage est marqué CE. Les opérations de façonnage du verre (découpe, façonnage des bords, encoches ou trous) doivent obligatoirement être réalisées  avant la trempe. Le produit ne peut plus être modifié.

SERALIT EVOLUTION  est disponible dans une gamme de motifs standard.

SERALIT EVOLUTION est disponible sur différents types de verre :

- verre clair				 PLANICLEAR

- verre extra-clair			 DIAMANT

- verre coloré dans la masse		 PARSOL

- verre imprimé			 MASTERGLASS

- verre de contrôle solaire		 ANTELIO

La classification  suivant la norme  NBN EN 12600 (essai au pendule)

  - 12 mm				1C1

  - 10 mm				1C1

  - 8 mm				1C2

  - 6 mm				1C2

  - 5 mm				1C3

  - 4 mm				1C3

La pose doit se réaliser suivant la NIT  221 du CSTC.

Le vitrage dispose d’une Déclaration Environnementale (EPD), basée sur une analyse complète du cycle de vie (ACV), conformément aux normes ISO internationales.