Descriptif pour cahier des charges

Description

STADIP COLOR est un vitrage feuilleté, composé de 2 feuilles de verre float  ( PLANICLEAR; DIAMANT; PARSOL; DECORGLASS: THELA;  MASTERGLASS : - CARRE; - POINT; -SHINE, - SOFT; SATINOVO MATE) de minimum 4 mm minimum, assemblés par 1 ou plusieurs films (max.  4 films colorés) de la gamme Vanceva, en butyral de polyvinyle (PVB).

STADIP COLOR correspond à la norme EN 12543.

Couleurs de base

| Code | Couleur | Tl % | Rle % | Rli % | Te % | Tuv % | REe % | REi % | Ug W/(m².k) | g % | Sc % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | Coral Rose | 79,6 | 7,3 | 7,3 | 78,4 | 1,3 | 7,3 | 7,3 | 5,62 | 0,82 | 0,94 |
| 0002 | Aquamarine | 77,0 | 7,2 | 7,2 | 66,0 | 1,1 | 6,6 | 6,6 | 5,62 | 0,72 | 0,83 |
| 0003 | Smoke Grey | 79,4 | 7,3 | 7,3 | 74,5 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 5,62 | 0,79 | 0,91 |
| 0004 | Sahara Sun | 79,2 | 7,4 | 7,4 | 67,8 | 0,1 | 6,8 | 6,8 | 5,62 | 0,74 | 0,85 |
| 0005 | Ruby Red | 49,6 | 5,8 | 5,8 | 68,5 | 0,8 | 6,8 | 6,8 | 5,62 | 0,74 | 0,85 |
| 0006 | Sapphire | 51,1 | 5,9 | 5,9 | 62,1 | 0,5 | 6,4 | 6,4 | 5,62 | 0,70 | 0,80 |
| 0007 | Evening Shadow | 51,2 | 5,6 | 5,6 | 53,0 | 0,5 | 5,7 | 5,7 | 5,62 | 0,63 | 0,72 |
| 0008 | Golden Light | 87,1 | 7,9 | 7,9 | 74,9 | 1,1 | 7,1 | 7,1 | 5,62 | 0,79 | 0,91 |
| 0009 | Arctic Snow |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000A | Cool White |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000C | Deep Red | 15,3 | 4,6 | 4,6 | 34,6 | 0,1 | 5,0 | 5,0 | 5,62 | 0,49 | 0,56 |
| 000D | True Blue | 14,1 | 4,5 | 4,5 | 40,5 | 0,1 | 5,4 | 5,4 | 5,62 | 0,53 | 0,61 |
| 000E | Tangerine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000F | Polar White |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000G | Absolute black |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000H | Ocean grey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ces valeurs ont été calculées par le logiciel Calumen® II, version 1.3. 3 sur base de verre feuilleté, STADIP DIAMANT 44.1 et sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications.

Autres caractéristiques

L’épaisseur doit être calculée conformément aux normes en vigueur.

La largeur est limitée à 1590 mm

L’épaisseur du verre peut influencer la couleur finale.

Des applications en façade et en intérieur sont possibles.

Attention: certaines couleurs (0008 et 0004) nécessitent un film PVB neutre supplémentaire afin de pouvoir garantir la stabilité de la couleur dans le temps.

Le vitrage est marqué CE.

Le vitrage dispose d’une Déclaration Environnementale (EPD), basée sur une analyse complète du cycle de vie (ACV), conformément aux normes ISO internationales.

La trempe (ou le durcissement) du vitrage pour éviter le risque de casse thermique, due à l’échauffement partiel du vitrage, sera décidée sur avis du fournisseur du vitrage.